## Technisches Datenblatt

# NovuShield

# Die Imprägnierung für mineralische Außenflächen

### Produktbeschreibung

NovuShield ist eine wasserbasierte, hydrophobierende Imprägnierung für saugfähige, mineralische Oberflächen im Außenbereich. 
Das Produkt dringt in die Oberfläche ein und verleiht der Oberfläche wasser- und schmutzabweisende Eigenschaften. Es vermindert die Bildung von Algen- und Moosbelag und reduziert Frostschäden im Winter.
NovuShield trocknet farblos auf, bildet keinen Film und erhält dadurch den natürlichen Charakter der Oberfläche.

### Vorteile

- Wasser- und schmutzabweisende Oberfläche

- Erhält die natürliche Optik

- Reduziert Grünbelag und Frostschäden

- Für viele Außenflächen geeignet

- Einfache Anwendung

### Eigenschaften

- Hydrophobierend

- Farblos auftrocknend

- Tief eindringend

- UV- und alkalibeständig

- Gebrauchsfertig

### Technische Daten

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Form | Flüssig |
| Farbe | milchig; transparent auftrocknend |
| Geruch | schwach, charakteristisch |
| Basis Verbrauch Verarbeitung | Wasserbasierte Silan-/Siloxan-Formulierung Ca. 80 – 120 ml/ m² Unverdünnt |
| Auftrag | Gartenspritze, Pinsel, Rolle oder Quast |
| Verarbeitungstemperatur | mindestens +5 °C |
| Einwirkzeit | ca. 2–4 Stunden |
| Begehbarkeit | nach ca. 12 Stunden |
| Regenfestigkeit | nach ca. 24 Stunden |
| Dichte pH-Wert | ca. 0,9–1,1 kg/l ca. 7,4–7,6 |

### Anwendungsgebiete

NovuShield eignet sich für die Imprägnierung saugfähiger, mineralischer Oberflächen im Außenbereich. Geeignete Einsatzbereiche sind insbesondere Betonpflaster, Natursteinpflaster, Terrassenplatten, Gehwege, Zufahrten, Betonflächen, Betonfertigteile, Klinker, Kalksandstein und Tondachziegel.

Nicht geeignet ist das Produkt für Glas, Metall, Kunststoff, Holz, glasierte Keramik sowie lackierte, versiegelte oder bereits imprägnierte Oberflächen. Bei Anwendungen außerhalb der genannten Einsatzbereiche ist die Eignung vorab zu prüfen.

Für eine detaillierte Erklärung zur Verwendung des Produktes nutze bitte unsere separate Verarbeitungsanleitung.

### Hinweise

Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Saugfähigkeit, Beschaffenheit und Struktur des Untergrundes sowie vom Auftragsverfahren ab.

Der Untergrund muss saugfähig, sauber, trocken und tragfähig sein. Vor der Anwendung sollte eine Probefläche angelegt werden, um die Verträglichkeit und das Eindringverhalten zu prüfen.

Angrenzende Bauteile aus Glas, Holz, Metall oder Kunststoff sowie Pflanzen sind vor Produktspritzern zu schützen. Spritzer müssen unmittelbar mit klarem Wasser entfernt werden.

Das Produkt nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, starkem Wind oder auf aufgeheizten Untergründen einsetzen. Es ist darauf zu achten, dass während der Anwendung und mindestens 24 Stunden danach trockene und frostfreie Witterung zu erwarten ist. Arbeitsgeräte direkt nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind auf den Gebinden und im Sicherheitsdatenblatt zu finden. Das aktuelle Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich.

### Verpackungseinheiten/Gebinde

1 Liter
Art.-Nr. 24243166-01

5 Liter
Art.-Nr. 24243269-01

10 Liter
Art.-Nr. 24243272-01

25 Liter
Art.-Nr. 24243276-01

### Lagerbedingungen

### Kühl, trocken, frostfrei und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt im originalverschlossenen Gebinde lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen und zeitnah verbrauchen. Im ungeöffneten Originalgebinde ist das Produkt mindestens 12 Monate haltbar.

### Entsorgung

Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Vorschriften erfolgen. Restentleerte Verpackungen können der Wiederverwertung zugeführt werden.

### Rechtliche Hinweise

Diese Hinweise basieren auf unserem aktuellen Wissensstand und unseren Erfahrungen, unter der Voraussetzung, dass unsere Produkte ordnungsgemäß gelagert und eingesetzt werden. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Bedingungen können wir keine Garantie für das Arbeitsergebnis übernehmen. Eine Haftung unsererseits besteht nur bei nachweislichem Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

Der Anwender ist dafür verantwortlich, die Produkte auf deren Eignung für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Die jeweils aktuelle Produktspezifikation sollte berücksichtigt werden. Änderungen sind vorbehalten. Eventuelle Schutzrechte Dritter sind zu beachten.

Für die Qualität unserer Produkte bürgen wir gemäß unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Eine Garantie für den Anwendungserfolg wird nicht übernommen. Unsere technischen Datenblätter bieten eine unverbindliche Beratung und erfordern schriftliche Zustimmung für Zusicherungen, die darüber hinausgehen.

Hinweis:
Beachte bitte das neueste Produktdatenblatt als verbindliche Informationsquelle.